Vorschlag Ausschreibungstexte

VOM	05.11.2020

BAUVORHABEN:	KNOPP Ausschreibungstexte

PRONTOPP Calcumsulfatfließestriche

Hinweis: Die Angaben und Aufbaureihenfolgen sind aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, müssen jedoch auf die Baustellenbedingungen vor Ort angepasst werden. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Texte unverändert in die Ausschreibung übernommen werden können. Die beschriebenen Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und enthalten hauptsächlich die Positionen, bei denen KNOPP-Produkte verwendet werden. Das vorliegende, von KNOPP erstellte Leistungsverzeichnis ersetzt nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnis im Bezug auf alle relevanten und erforderlichen Positionen ist zu prüfen.

Die Arbeiten sind entsprechend den technischen Richtlinien der KNOPP GmbH, 97337 Dettelbach, www.knopp-chemie.com unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4............................................................. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F...................................................... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oihoih

|  | 1.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 3 |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C25-F4............................................................. |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F...................................................... |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 5 |

|  | 2.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Festigkeitsklasse CAF-C30-F5............................................................. |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F...................................................... |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 8 |

|  | 3.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6............................................................. |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F...................................................... |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 11 |

|  | 4.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7............................................................. |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 5.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F...................................................... |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 14 |

|  | 5.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6, schnelle Belegereife...................... |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, PRONTOPP® XtraSpeed ST.. |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 17 |

|  | 6.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7, schnelle Belegereife...................... |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.1 |  | Produkt PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, PRONTOPP® XtraSpeed ST.. |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 20 |

|  | 7.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 1 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 2 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 3 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 4 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C25-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C25-F4 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 5 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C25-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C25-F4 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 6 /21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C25-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C25-F4 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 7 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 8 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 9 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 10 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 11 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 12 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 13 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 14 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 15 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Geprüft durch Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 16 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, Zusatzmittel PRONTOPP® XtraSpeed ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 - Sonderkonstruktion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

Belegereife 2 – 3 Wochen.

- Hochvergüteter Calciumsulfatfließestrich als Sonderkonstruktion

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Schnelle Belegereife nach 2 – 3 Wochen

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Gesonderte Grundiervorgabe

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

PRONTOPP® XtraSpeed ST

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 17 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, Zusatzmittel PRONTOPP® XtraSpeed ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 - Sonderkonstruktion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt. Belegereife 2 – 3 Wochen.

- Hochvergüteter Calciumsulfatfließestrich als Sonderkonstruktion

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Gesonderte Grundiervorgabe

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

PRONTOPP® XtraSpeed ST

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 18 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Festigkeitsklasse CAF-C35-F6, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, Zusatzmittel PRONTOPP® XtraSpeed ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 - Sonderkonstruktion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Hochvergüteter Calciumsulfatfließestrich als Sonderkonstruktion

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Gesonderte Grundiervorgabe

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

PRONTOPP® XtraSpeed ST

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 19 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, Zusatzmittel PRONTOPP® XtraSpeed ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 - Sonderkonstruktion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Hochvergüteter Calciumsulfatfließestrich als Sonderkonstruktion

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Gesonderte Grundiervorgabe

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

PRONTOPP® XtraSpeed ST

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 20 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, Zusatzmittel PRONTOPP® XtraSpeed ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 - Sonderkonstruktion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C40-F7 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Hochvergüteter Calciumsulfatfließestrich als Sonderkonstruktion

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Gesonderte Grundiervorgabe

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

PRONTOPP® XtraSpeed ST

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 21 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Festigkeitsklasse CAF-C40-F7, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® AZO Compound 2000 F, Zusatzmittel PRONTOPP® XtraSpeed ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 - Sonderkonstruktion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatfließestrich der Festigkeitsklasse CAF-C35-F6 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Systembedingtes Anschleifen entfällt.

- Hochvergüteter Calciumsulfatfließestrich als Sonderkonstruktion

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Sinterhautfreie Estrichoberfläche

- Begehbar nach 72 Stunden, belastbar nach 5 Tagen.

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Gesonderte Grundiervorgabe

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Estrichzusatzmittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4

Geplante Nutzung: _________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® AZO Compound 2000 F

PRONTOPP® XtraSpeed ST

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com